| 序号 | 临床医用布类类别 | 数量 | 面料质量技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白格被套160CM*230CM | 160床 | 1.纤维含量（%）: 棉：100 2.密度(根/10cm):经向410±5、纬向:160±5 3.线密度（dtex）:经向:260±5、纬向:350±5 4.单位面积质量（g/m2）:168±5 5.起毛起球（级）：≥4 6.撕破强力（N）：经向≥25，纬向≥25 7.断裂强力（N）：经向≥450，纬向≥240 8.胀破强力（KPa）：≥280 9.耐磨性能（次）：≥15000 10.静电性能：半衰期（洗前）（s）：≤1.5、电荷面密度（洗前）（uC/m2）：≤2.0 11.透气率（mm/s）：≥240 12.水洗尺寸变化率（%）：经向±5，纬向±5 13.耐次氯酸盐漂白色牢度（级）：≥4 14.遮光率（%）：≥98 15.防紫外线性能：UPF＞50、T（UVA）AV（%）≤0.1、T（UVB）AV（%）≤0.1、UPFAV（%）≥2000 16.可萃取重金属含量（mg/kg）:锑≤30.0 、砷≤0.2、铅≤0.2、镉≤0.1、钴≤1.0、铜≤25.0、镍≤1.0、铬≤1.0（检验方法GB/T 17593.2-2007） 17.★.PH值:4.0-7.5；甲醛含量（mg/kg）:≤20；异味:无；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 18.▲.拒油性能:≥4级（检验方法GB/T19977-2014）、抗污性能:≥4级（检验方法GB/T30159.1-2013）、防水性能:≥4级（检验方法GB/T4745-2012） 19.▲被套、床单、枕套面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 注:以上技术参数需提供第三方检测机构（具有CMA认证）合格的面料检测报告二维码扫描件或复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章进行佐证。 |
| 2 | 白格床单180CM*270CM | 160床 |  |
| 3 | 白格枕套45CM*75CM | 160个 |  |
| 4 | 垫棉絮套95CM*205CM | 400床 | 1.纤维成分含量(%):棉100 2.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4 级 3.织物密度:经向≥283根/10cm；纬向≥236根/10cm 4.纱支（S）:经向:经向:21±3；纬向:21±3 5.耐湿摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向:≥4 级 6.耐干摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向:≥4 级 7.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色（棉）:≥4 级、沾色（羊毛）:≥4 级 8.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色（棉）:≥4 级、沾色（羊毛）:≥4 级 9.耐水色牢度:原样变色:≥4级、沾色（棉）:≥4级、沾色（羊毛）:≥4 级 10.耐唾液色牢度:原样变色:≥4 级、沾色（棉）:≥4 级、沾色（羊毛）:≥4 级 11.单位面积质量（g/m2）:140±5 12.★.PH值:4.0-8.5；甲醛含量（mg/kg）:≤75；异味:无；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 13.▲.面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 注:以上技术参数需提供第三方检测机构（具有CMA认证）合格的面料检测报告二维码扫描件或复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章进行佐证。 |
| 5 | 盖棉絮套155CM*205CM | 400床 |  |
| 6 | 湖蓝印花被套160CM*230CM | 400床 |  |
| 7 | 纯棉印花平布被套160CM*230CM | 200床 |  |
| 8 | 湖蓝印花平布枕套45CM*75CM | 600个 |  |
| 9 | 床单170CM*270CM | 500床 |  |
| 10 | 病员服 | 200件 | 1.纤维成分含量(%):棉100 2.经向密度(根/10cm):≥393、纬向密度(根/10cm):≥212 3.耐酸斑色牢度:原样变色:≥4级 4.耐碱斑色牢度:原样变色:≥4级 5.耐摩擦色牢度:湿摩(经向) :≥4级、湿摩(纬向) :≥4级 6.耐摩擦色牢度:干摩(经向) :≥4级、干摩(纬向) :≥4级 7.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色（毛）:≥4级、沾色（棉）:≥4级 8.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色（毛）:≥4级、沾色（棉）:≥4级 9.★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤75、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 10.▲.面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 注:以上技术参数需提供第三方检测机构（具有CMA认证）合格的面料检测报告二维码扫描件或复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章进行佐证。 |
| 11 | 病员裤(材质要求） | 100条 |  |
| 12 | 湖蓝印花床罩 130CM*200CM | 400床 | 1.纤维成分含量(%):棉100 2.织物密度:经向≥523根/10cm；纬向≥299根/10cm 3.耐酸汗渍色牢度:原样变色≥4级；沾色（羊毛）:≥4级；沾色（棉）≥4级 4.耐酸斑色牢度:原样变色:≥4级 5.耐碱斑色牢度:原样变色:≥4级 6.耐碱汗渍色牢度:原样变色≥4级；沾色（羊毛）≥4级；沾色（棉）≥4级 7.耐摩擦色牢度:干摩(经向) ≥4级；干摩(纬向) ≥4级 8.耐摩擦色牢度:湿摩(经向) ≥4级；湿摩(纬向) ≥4级 9.单位面积质量（g/m2）:175±5 10.纱支（S）:经向:32±3；纬向:21±3 11.★.PH值:4.0-8.5；甲醛含量（mg/kg）:≤75；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 12.▲.面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 大肠杆菌（ATCC 25922） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 注:以上技术参数需提供第三方检测机构（具有CMA认证）合格的面料检测报告二维码扫描件或复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章进行佐证。 |
| 13 | 土坯白布(米) | 300米 | 1.纤维成分含量(%):棉100 2.织物密度:经向≥283根/10cm；纬向≥236根/10cm 3.纱支（S）:经向:经向:21±3；纬向:21±3 |
| 14 | 盖棉絮5斤 150CM*200CM | 300床 | 1. 热阻（m2•K/W）：≥400x10-3 （检验方法GB/T 35762-2017） 2. 传热系数（W/(m2•K)：≤2.60 (检验方法GB/T 35762-2017) 3. 克罗值 clo: ≥2.50 (检验方法GB/T 35762-2017) 4. 保温率(%):≥86 (检验方法GB/T 35762-2017) 5. 重量偏差率(%):≥-3.0 (检验方法GB/T 22796-2021) 6. 规格尺寸偏差率(%):长±2、宽±2 (检验方法GB/T 22796-2021) 7. ★.原料：细绒棉(检验方法GB 1103.1-2012) 8. 梳棉胎级别:≥一级(检验方法GB/T 35932-2018) 9. 梳棉胎颜色级：白棉二级(检验方法GB/T 35932-2018) 10. 平均长度（mm）: ≥28(检验方法GB/T 20392-2006) 11. 断裂比强度(cN/tex): ≥26(检验方法GB/T 20392-2006) 12. 马克隆值: A，B2，C2 (检验方法GB/T 35932-2018) 13. 铺棉: 铺棉均匀平坦，厚薄一致，手感无棉块(检验方法GB/T 35932-2018) 14. 包边: 包边整齐，四边平直，四角方正，无缺花，不塌边(检验方法GB/T 35932-2018) 15. 色泽: 色洁白，无漂白棉(检验方法GH/T 1020-2000) 16. 形态: 纤维蓬松均匀，手感柔软，弹性好(检验方法GH/T 1020-2000) 17. 研磨率(%): ≥85 (检验方法GB/T 35932-2018) 18. 短纤维含量(%):≤25 (检验方法GB/T 35932-2018) 19. 含杂率(%):≤0.8 (检验方法GB/T 35932-2018) 20.★.生活用絮用纤维制品卫生要求标准 4.2.3条规定 : 肉眼观察不得检出蚤、蜱、臭虫等可能传播疾病与危害健康的节足动物和蟑螂卵夹(检验方法GB 18383-2007) 21.★.生活用絮用纤维制品卫生要求标准 4.2.4条规定 : 不得有异味(检验方法GB 18383-2007) 22.★.絮用纤维原料要求- 原料质量 1: 下列物质不得直接或间接作为加工絮用纤维制品的原料: a)医用纤维性废弃物;b)使用过的殡葬用纤维制品;c)来自传染病疫区无法证明未被污染的纤维制品;d)国家禁止进口的废旧纤维制品;e)其他被严重污染或有毒有害的物质(检验方法GB 18383-2007) 23.★.絮用纤维原料要求- 原料质量 2: 下列物质也不得作为加工生活用絮用纤维制品的原料: a)被污染的纤维下脚;b)废旧纤维制品或其再加工纤维;c)纤维制品下脚或其再加工纤维(符合4.1.3 规定的除外);d)GB/T5705 中规定的二、三类棉短绒;e)经脱色漂白处理的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤维;f)未洗净的动物纤维; g)发霉变质的絮用纤维(检验方法GB 18383-2007) 24.★.絮用纤维原料要求- 原料质量 3: 生活用絮用纤维制品中的絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等;不得检出昆虫、鸟类、啮齿动物等的排泄物或其他不卫生物质;不得检出明显的粉尘(检验方法GB 18383-2007) 25.杀虫剂总量(mg/kg):不得检出(检验方法GB/T 18412.1-4-2006、GB/T 18412.5-2008、GB/T 18412.6-7-2006） 26.纤维含量(%):100 棉(检验方法FZ/T 01057.3-4-2007) 27.甲醛含量（mg/kg）：≤75(检验方法GB/T 2912.1-2009) 28.回潮率(%) ：≤10 (检验方法GB/T 9995-1997) 29.有机氯杀虫剂残留量（mg/kg）：不得检出(检验方法GB/T 18412-2006) 30.毒杀芬(8001-50-1) （mg/kg）：不得检出(检验方法GB/T 18412.7-2006) 31.有机磷农药（mg/kg）：不得检出(检验方法GB/T 18412.3-2006） 32.拟除虫菊酯（mg/kg）：不得检出(检验方法GB/T 18412.4-2006） 33.压缩回弹性(%)：压缩率≥30、回复率(%)≥60(检验方法GB/T 22796-2021） 34.★.微生物：绿脓杆菌、金黄色葡萄球、溶血性链球菌：不得检出(检验方法GB 18383-2007) 35.网纱(检验方法GB/T 35932-2018)： ①.面纱层数（层）：每面各三层，分竖纱一层，左右斜纱各一层 ②.面纱竖纱、左斜纱、右斜纱（根/10cm）：每 10cm 长度范围内竖纱不少于 13 根 ③.并纱（处/面）：3 根以上的并纱不超过 6 处 ④.竖筋（根/面）：每面竖筋等距离分配不少于 6 道 ⑤.左筋纱、右筋纱（根/面）：每面竖筋等距离分配不少于 10 道 ⑥.筋纱用纱（根）：不少于 2 根 36.本白色纱线纤维含量（%）100 棉(检验方法FZ/T 01057.3-4-2007) 注:以上技术参数需提供第三方检测机构（具有CMA认证）合格的面料检测报告二维码扫描件或复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章进行佐证。 |
| 15 | 垫棉絮3斤 90cm*200cm | 300床 |  |
| 16 | 枕芯750g | 360个 | 1.★异味：无 2.重量：≥750g 枕芯面料： 3.纤维含量(%)：100聚酯纤维 4.★甲醛含量（mg/kg）：≤75 5.起球性能（级）：≥3 白色枕芯填充物： 6.★絮用纤维原料要求- 原料质量 1: 下列物质不得直接或间接作为加工絮用纤维制品的原料: a)医用纤维性废弃物;b)使用过的殡葬用纤维制品;c)来自传染病疫区无法证明未被污染的纤维制品;d)国家禁止进口的废旧纤维制品;e)其他被严重污染或有毒有害的物质(检验方法GB 18383-2007) 7.★絮用纤维原料要求- 原料质量 2: 下列物质也不得作为加工生活用絮用纤维制品的原料: a)被污染的纤维下脚;b)废旧纤维制品或其再加工纤维;c)纤维制品下脚或其再加工纤维(符合4.1.3 规定的除外);d)GB/T5705 中规定的二、三类棉短绒;e)经脱色漂白处理的纤维下脚、纤维制品下脚、再加工纤维;f)未洗净的动物纤维; g)发霉变质的絮用纤维(检验方法GB 18383-2007) 8.★絮用纤维原料要求- 原料质量 3: 生活用絮用纤维制品中的絮用纤维不得检出金属物或尖锐物等有危害性的杂质，如针、铁丝、木棍等;不得检出昆虫、鸟类、啮齿动物等的排泄物或其他不卫生物质;不得检出明显的粉尘(检验方法GB 18383-2007) 9.纤维含量(%)：100聚酯纤维 |
| 序号 | 手术用布类类别 | 数量 | 面料质量技术要求 |
| 1 | 油绿纱卡中单135CM*250CM | 400张 | 1.纤维含量:100%棉 2.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4 级 3.耐湿摩擦色牢度:经向 :≥4 级、纬向: ≥4 级 4.织物密度(根/10cm):经向:445±5%、纬向:233±5% 5.织物线密度:经向21±5%、纬向21±5% 6.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色（棉）:≥4级、沾色（羊毛）:≥4 级 7.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色（棉）:≥4级、沾色（羊毛）:≥4 级 8.耐水色牢度:原样变色:≥4级、沾色（棉）:≥4级、沾色（羊毛）:≥4 级 9.耐干摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向:≥4 级 10.耐唾液色牢度:原样变色:≥4 级、沾色（棉）:≥4 级、沾色（羊毛）:≥4 级 11.★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤20、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 13.▲.面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 注:以上技术参数需提供第三方检测机构（具有CMA认证）合格的面料检测报告二维码扫描件或复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章进行佐证。 |
| 2 | 油绿纱卡中包布100CM*80CM | 20张 |  |
| 3 | 油绿纱卡包布95CM*95CM | 100张 |  |
| 4 | 湖蓝加厚纱卡包布175CM*105CM | 100张 |  |
| 5 | 油绿纱卡包布双层150CM*150CM | 100张 |  |
| 6 | 油绿纱卡包布双层95CM*95CM | 100张 |  |
| 7 | 油绿纱卡包布双层100CM*100CM | 200张 |  |
| 8 | 油绿纱卡包布双层120CM*120CM | 400张 |  |
| 9 | 治疗巾 90CM*60CM | 800张 |  |
| 10 | 油绿纱卡洞巾90CM*60CM | 400张 |  |
| 11 | 剖腹单350CM*180CM | 200张 |  |
| 12 | 剖腹内包布200CM*135CM | 400张 |  |
| 13 | 剖腹外包布160CM*150CM | 400张 |  |
| 14 | 大单 150CM*150CM | 60张 |  |
| 15 | 大包布118CM*118CM | 400张 |  |
| 16 | 小包布100CM*100CM | 400张 |  |
| 17 | 方巾 100CM*100CM | 200张 |  |
| 18 | 手术衣（普通） | 300件 | 1.（1.5cm涤纶螺纹带）纤维成分含量（%）:聚酯纤维:100 2.（衣领织带）纤维成分含量（%）:聚酯纤维:100 3.（150D长纤柏叶绿袖紧）纤维成分含量（%）:聚酯纤维:95±2、氨纶:5±2 4.（120D/3油绿小线）纤维成分含量（%）:聚酯纤维:100 5.★.以上手术衣辅料需符合GB 18401-2010《国家纺织品基本安全技术规范》要求：PH值:4.0-8.5、甲醛含量（mg/kg）:≤75、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 注:以上技术参数需提供第三方检测机构（具有CMA认证）合格的面料检测报告二维码扫描件或复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章进行佐证。 |
| 19 | 手术衣（腹背式） | 300件 |  |
| 20 | 洗手裤 | 500条 | 1.纤维含量:100%棉 2.耐次氯酸盐漂白色牢度:≥4 级 3.耐湿摩擦色牢度:经向 :≥4 级、纬向: ≥4 级 4.织物密度(根/10cm):经向:445±5%、纬向:233±5% 5.织物线密度:经向21±5%、纬向21±5% 6.耐酸汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色（棉）:≥4级、沾色（羊毛）:≥4 级 7.耐碱汗渍色牢度:原样变色:≥4级、沾色（棉）:≥4级、沾色（羊毛）:≥4 级 8.耐水色牢度:原样变色:≥4级、沾色（棉）:≥4级、沾色（羊毛）:≥4 级 9.耐干摩擦色牢度:经向:≥4 级、纬向:≥4 级 10.耐唾液色牢度:原样变色:≥4 级、沾色（棉）:≥4 级、沾色（羊毛）:≥4 级 11.★.PH值:4.0-7.5、甲醛含量（mg/kg）:≤20、异味:无、可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）:禁用 13.▲.面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） 注:以上技术参数需提供第三方检测机构（具有CMA认证）合格的面料检测报告二维码扫描件或复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章进行佐证。 |
| 21 | 洗手衣 | 600件 |  |
| 22 | 洗手衣裤(新款) | 100套 |  |